| Bac.Pro. | Corrosion et protection |  |
| --- | --- | --- |

- Dans le cadre d’une étude pour l’installation de canalisations métalliques dans une industrie chimique, on veut savoir s’il y a des réactions possibles entre certains métaux et certains ions métalliques.

Vous disposez de trois solutions :

- 1 solution contenant des ions Cu2+

- 1 solution contenant des ions Zn2+

- 1 solution contenant des ions Fe2+

Vous disposez aussi d’échantillons de trois métaux différents :

- du fer

- du cuivre

- du zinc

Décrire une ( ou plusieurs ) série d’expérience, en dressant une liste de matériel dont vous aurez besoin, qui va ( vont ) vous permettre de répondre à la question.

| Protocole expérimentale 4 groupes de 4 élèves ont trouvé, après une mise en commun au tableau, ces 9 expériences à réaliser, qu’ils ont schématisées chaque fois à l’aide de deux béchers. Je leur ai fait rajouter en dessous de chaque schéma, l’observation, le test de présence d’ions dans la solution et l’interprétation à faire en commun.. Dans l’interprétation on a fait apparaître, chaque fois qu’il y avait une réaction, les demi-équations et l’équation bilan avec une approche de la règle du gamma. Métal fer dans une solution de Cu2+ Observation :la paille de fer se cuivre et la solution de sulfate de cuivre se décolore Test de présence d’ions dans la solution : on rajoute quelques gouttes de solution de soude et on observe un précipité vert caractéristique de la présence d’ions Fe2+ Interprétation : les ions Cu2+ disparaissent de la solution pour réapparaître sous forme de cuivre métal sur la paille de fer. Des ions Fe2+ apparaissent dans la solution. Il disparaît donc du fer métal de la paille de fer ½ équation du couple Cu2+/Cu : Cu2+ + 2 e Cu ½ équation du couple Fe2+/Fe : Fe Fe2+ + 2 e équation bilan : Cu2+ + Fe Cu + Fe2+ métal fer dans une solution de Zn+ métal fer dans une solution de Fe2+ (pour celle-ci, c’est intéressant qu’ils se rendent compte par eux même qu’il ne se passe rien !) métal cuivre dans une solution de Fe2+ métal cuivre dans une solution de Zn2+ métal cuivre dans une solution de Cu2+ (idem que pour le fer !) métal zinc dans une solution de Cu2+ métal zinc dans une solution de Fe2+ métal zinc dans une solution de Zn2+ CONCLUSION à faire de nouveau en commun : une réaction chimique qui fait intervenir un transfert d’électrons entre un réducteur, qui donne des électrons, et un oxydant, qui reçoit des électrons, est une réaction d’oxydo-réduction. | Solution de sulfate de cuivre ; paille de fer. |
| --- | --- |

- La corrosion

- Comment définiriez-vous le terme corrosion ?

Après plusieurs propositions, nous avons retenu : perte de matière par transformation chimique.

Certains élèves ont fait une analogie intéressante avec le mot érosion…

- Citez quelques exemples de corrosion dans la vie quotidienne

Vélo, carrosserie de voiture, coque de bateau ….

- La corrosion vous semble-t-elle aussi « dévastatrice » dans toutes les régions ?

Après une bonne discussion constituée de nombreux exemples, nous avons retenu :Il nous semble qu’en bord de mer, la corrosion est plus importante qu’ailleurs.

- Etablir  un protocole expérimental, avec liste de matériel, vous permettant de déterminer quelques facteurs favorisant la corrosion.

4 groupes de 4 élèves ont trouvé, après une mise en commun au tableau, ces 11 expériences à réaliser, qu’ils ont schématisées chaque fois à l’aide d’un tube à essai et de la paille de fer .

- paille de fer avec de la terre humide

- dans le vide : pas de corrosion

- uniquement dans de l’oxygène : pas de corrosion

- dans de l’eau désoxygénée ( bouillit ) : très, très faible  corrosion

- dans de l’eau salée : corrosion

- dans de l’eau salée désoxygénée : faible corrosion

- dans une atmosphère humide ( à l’aide de papier humide ) : corrosion

- dans une atmosphère sèche ( avec du CaCl2 ) : pas de corrosion

- dans de l’eau distillée : corrosion

- dans du sel : pas de corrosion

- dans l’atmosphère du labo  (il  a fait beau et sec pendant 15 jours !) : pas de corrosion

CONCLUSION à faire de nouveau en commun :

- on remarque que la corrosion nécessite de l’oxygène de l’air en présence d’humidité.

( l’oxygène intervient dans les réactions chimiques et l’eau joue le rôle de transporteur de charges électriques )

- on remarque que la présence de sel dans l’eau accélère la corrosion.

(ce sont les ions chlorures qui accélèrent le phénomène ! )

- La protection contre la corrosion.

Pour éviter la corrosion, il faut protéger les matériaux susceptibles d’être corrodés.

Citer, par rapport à votre expérience personnelle, quelques exemples de protection contre la corrosion, en justifiant ces méthodes.

Les exemples qui reviennent souvent sont la peinture et l’antirouille.

C’est à ce moment que je leur dicte la suite du cours en essayant de toujours de leur faire trouver pour chaque méthode un exemple concret.

    - Revêtements passifs.

    - Revêtements métalliques.

      - Métaux plus réducteurs que le métal à protéger

      - Métaux moins réducteurs que le métal à protéger

    - Protection cathodique. (qui tend à disparaître dut à l’apparition des canalisations en polymère)

    - Protection par passivation

    - Phosphatation (ou Parkérisation)

    - Inhibiteur de corrosion

# Text boxes

corrosion