Ah …… Enfin , riche ?  en es-tu certain ( e )   ?

- Tu dois lire et rechercher les données nécessaires, réaliser des mesures, effectuer des calculs…. Un petit travail de recherche est nécessaire.

- Tu devras décrire clairement ces opérations, citer tes sources  et rendre ton compte-rendu au professeur

Quelques données …qui constitueront  un point de départ pour les calculs à effectuer…

|  | 1 centime | 2 centimes | 5 centimes |
| --- | --- | --- | --- |
| Diamètre ( mm) | 16,25 | 18,75 | 21,25 |
| Epaisseur ( mm ) | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| Masse (g) | 2,30 | 3,06 | 3,92 |

Aide à la rédaction !

TP1  détermination du métal constituant le cylindre

La seule donnée exploitable est la masse volumique du métal constituant le cylindre
Il nous faut donc la déterminer. Nous avons besoin de

I-La masse  m  du cylindre
 Je détermine la masse  à l’aide de la balance : m = …..g

II-La volume V  du cylindre
Je calcul du volume: V = ………………………. ( epression littérale attendue )

- On doit mesurer r = …cm
Calcul du Volume V  =

III-La masse volumique du cylindre

Je détermine enfin la masse volumique: = m/V en g/cm3

On trouve ………. g/cm3

or ……………donc le cylindre est constitué

IV –Calcul d’imprécision

Je calcule l’imprécision de mon résultat, appelé « pourcentage d’erreur » :

Nous avons trouvé      ………         au lieu de ……….

Nous avons une erreur, un écart de …. sur ….

Soit ….. % d’erreur

Exercice à caractère expérimental :

Déterminons le métal constituant la pièce de 5 cts , 10 cts en calculant sa masse volumique

On mesure la Masse ( 5cts)      m = 4 g  , m = 4g

On calcul son volume :

V = Base. Hauteur = .r².h =  .1².0,1 = 0,314 cm3.

V = Base. Hauteur = .r².h =  .0.95².0,1 = 0,283  cm3.

On calcul le Rapport m/v = 4/ 0,314  = 12,73 g/ cm3

On calcul le Rapport m/v = 4/ 0,283  = 14,13 g/ cm3

On compare aux masses volumiques de différents métaux : Cela ne correspond à aucun métal pur, il s’agit donc d’alliage ( mélange ) de métaux

# Text boxes

« Comment peux-tu déterminer avec toute la  rigueur  scientifique qui te caractérise, le métal  constituant ces pièces :  en or ? en argent ? ou seulement  en zinc ? en aluminium ou  en acier … à toi vérifier !

Or, Au

Métal jaune

Conducteur

Ductile

Inoxydable

Densité : 19,3 g/cm3

T. fusion : 1064 °C

Argent, Ag

Métal gris brillant

Conducteur

Densité = 10,5 g/cm3

T. fusion = 961 °C

Zinc, Zn

Métal gris terne

Densité = 7,13 g/cm3

T. Fus = 419 °C

Aluminium, Al

Métal gris brillant

Densité = 2,7 g/cm3

T. Fus = 660 °C

Cuivre, Cu

Métal cuivré

Conducteur

Densité = 8,96  g/cm3

T. fusion = 1084 °C

Rappel sur les notions de masse et volume ( vues en  5ème )

- La masse , notée m, s’exprime en kilogramme ou en gramme

Une masse peut être mesurée à l’aide d’une balance

- Le volume , notée V , s’exprime en L , dm3 ou en cm3.

Le volume d’un objet peut être calculé si sa forme  géométrique est simple .

Pour un cylindre : V = x r2 x H.

- La masse volumique, rhôd'un objet   correspond au rapport de sa masse par son volume , elle est donc calculée grâce à la relation

 = m/V

Elle peut s’exprimer en g/cm3.